|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Общество с ограниченной ответственностью "СибСтройСервис" 630027 г.Новосибирск, ул. Тайгинская, 2, оф.26, т.(383) 375-46-86; ф. (383) 363-97-35;***  ***e-mail:*** [***3754686@mail.ru***](mailto:3754686@mail.ru)  ***www.ngs-evrasia.ru*** |  |

Действует с 01.02.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | Срок службы покрытия внутри/снаружи | Расход, г/м2 | | | | Тара | Фасовка | Цена за кг с НДС, руб. | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18% |
| Биозащита | I группа ГОСТ Р 53292 | II группа ГОСТ Р 53292 | Г1, РП1, В1, Д2, Т2 Ф3-123 (КМ1, К0(15)) |
| **Огнезащитные средства и лакокрасочные материалы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины**  Огнезащитная пропитка-антисептик  (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесень, жукадревоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. | Биозащита: 25/10лет  Огнебиозащита: 16/5лет | 100 | 280 | 180 | 400 |  | 50 кг | 253,00 | 12650,00 |
| 24 кг | 306,00 | 7 345,00 |
|  | 10,5 кг | 327,50 | 3 439,00 |
| 3,3 кг | 350,60 | 1 157,00 |
| 1 кг | 376,00 | 376,00 |
| 2 | **Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Надежная защита от огня, плесени, жука-древоточца. Тонирует поверхность в янтарный цвет. | Биозащита: 20/7,5лет  Огнебиозащита: 16/5лет | 100 | 280 | 180 | 400 |  | 50 кг | 192,24 | 9 612,00 |
| 24 кг | 232,50 | 5 581,00 |
|  | 11 кг | 249,00 | 2 738,00 |
| 3,5 кг | 266,60 | 933,00 |
| 1,1 кг | 285,50 | 314,00 |
| 3 | **Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Надежная защита от огня, плесени, жука-древоточца. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". | Биозащита: 20/7,5лет  Огнебиозащита: 16/5лет | 100 | 280 | 180 | 400 |  | 50 кг | 193,20 | 9 660,00 |
| 26 кг | 233,70 | 6 076,00 |
|  | 11 кг | 250,00 | 2 751,00 |
| 3,5 кг | 267,40 | 936,00 |
| 1,1 кг | 286,40 | 315,00 |
| 4 | **Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины**  Антисептик с огнезащитным эффектом (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность. | Без ЛКМ Биозащита: 7/2года  Огнебиозащита: 5/2года | 200 | 200+Krasula 150 | 200 | - |  | 46 кг | 171,80 | 7 903,00 |
| 22 кг | 205,40 | 4 519,00 |
|  | 10 кг | 218,30 | 2 183,00 |
| 3,2 кг | 231,30 | 740,00 |
| 1 кг | 245,00 | 245,00 |
| 5 | **МИГ®- 09 для древесины**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. | Огнезащи  та: 12лет | - | 100 | 50 | - |  | 25 кг | 72,00 | 1800,00 |
| 6 | **ОЗОН®-007 для древесины**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций.  Наносится без межслойной сушки за 1 прием.  Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава. | Огнезащи  та: 11лет  Скрытые полости: 30лет | - | 100 | 50 | - |  | 48кг гот.р-р | 83,65 | 4015,00 |
| 65кг конц. | 199,65 | 12977,00 |
|  | 16кг конц. | 213,63 | 3418,00 |
| 5кг конц. | 228,60 | 1143,00 |
| 7 | **Нортекс®-Х**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги. | 5 лет | 100-230 | | | |  | 43кг | 139,16 | 5984,00 |
| 21кг | 148,90 | 3127,00 |
|  | 9,5кг | 159,37 | 1514,00 |
| 8 | **Нортекс®-С**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для смесовых тканей (хлопок, лен-до 30%, синтетика-до 70%). Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида ситнтетического волокна). | 5 лет | 150-350 | | | |  | 43кг | 147,21 | 6330,00 |
| 21кг | 157,52 | 3308,00 |
|  | 9,5кг | 168,53 | 1601,00 |
| 9 | **Нортекс®-Ш**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. | 5 лет | 150-350 | | | |  | 43кг | 140,30 | 6033,00 |
| 21кг | 150,19 | 3154,00 |
|  | 9,5кг | 160,63 | 1526,00 |
| 10 | **Нортекс®-КП**  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных  (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. | 5 лет | 2,5-4,5 кг/м2 | | | |  | 43кг | 140,30 | 6033,00 |
| 21кг | 150,19 | 3154,00 |
|  | 9,5кг | 160,63 | 1526,00 |
| 11 | **Нортекс®-К**  Огнезащитный состав для покрытия  водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала наоснове из картона, стекловолокна или полимерных волокон. | Более 10лет - внутри неотапл. помещ.  1год - снаружи  10лет и более - при условии нанесения ЛКМ. | 1,7 кг/м2 | | | |  | 40кг | 425,10 | 17004,00 |
| 12 | [**ЛТСМ - 1**](http://www.nort-udm.ru/catalog/firebioprotection/industrial/detail.htm?indust=382721&itemid=387169&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=LTSM-1)  Термоуплотнительная самоклеящаяся лента. |  | Ширина 20 мм, толщина 2 мм | | | |  | 6,6м | 72,58 | 479,00 |
| 25м | 72,48 | 1812,00 |
| **Антисептики** | | | | | | | | | | |
| 13 | [**Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины**](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389352&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DOCTOR-WOOD)  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. | 10/5 лет | 120 | | | |  | 43кг | 103,51 | 4451,00 |
| 21кг | 125,19 | 2629,00 |
|  | 9,5кг | 134,00 | 1273,00 |
| 3,0кг | 143,00 | 429,00 |
| 0,95кг | 153,68 | 146,00 |
| 14 | [**Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона**](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389351&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DOCTOR-CONCRETE)  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. | 10/5 лет | 120 | | | |  | 21кг | 125,19 | 2629,00 |
|  | 9,5кг | 134,00 | 1273,00 |
| 3,0кг | 143,00 | 429,00 |
| 0,95кг | 153,68 | 146,00 |
| 15 | [**Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины**](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389350&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DEZINFECTOR-WOOD)  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и  деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ.Не тонирует древесину. | 18/8 лет | 80 | | | |  | 40кг | 179,40 | 7176,00 |
| 20кг | 217,05 | 4341,00 |
|  | 9,0кг | 232,33 | 2091,00 |
| 2,8кг | 248,57 | 696,00 |
| 0,9кг | 266,67 | 240,00 |
| 16 | [**Nortex®-Lux (НОРТЕКС®- ЛЮКС)**](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389350&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DEZINFECTOR-WOOD) **для бетона**  Антисептик для сильно пораженных плесенью, водорослями кирпичных, каменных, бетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. | 18/8 лет | 80 | | | |  | 40кг | 179,40 | 7176,00 |
| 20кг | 217,05 | 4341,00 |
|  | 9,0кг | 232,33 | 2091,00 |
| 2,8кг | 248,57 | 696,00 |
| 0,9кг | 266,67 | 240,00 |
| 17 | **Nortex[®](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389350&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DEZINFECTOR-WOOD)-Eco**  Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. |  | 100мл/10л | | | |  | 0,9кг | 288,89 | 260,00 |
| 0,3кг | 693,33 | 208,00 |
| 18 | [**НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ**](http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptics/home/detail.htm?home=382722&itemid=389352&utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DOCTOR-WOOD) **концентрат для древесины**  Антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её обработки защитно-декоративными материалами. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность. | 3-4 месяца 1кг.конц/20кг воды | 3,8 г.конц./80г.гот.р-ра | | | |  | 43кг | 407,12 | 16692,00 |
| 6 месяцев 1кг.конц/ 15кг воды | 5 г.конц./80г.гот.р-ра | | | | 19кг | 427,53 | 8123,00 |
| 1-1,5 года 1кг.конц/ 10кг воды | 7,3 г.конц./80г.гот.р-ра | | | |
| 19 | **НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ4 для древесины**  Для осветления старой потемневшей древесины без следов трухлявости и поражения плесневыми грибами. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+"Компонент "В" . Производится под заказ. | - | Компонент А: 200 - 250  Компонент В: 150 - 200 | | | |  | 90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "В" - ПЭТ бочка 40кг) | 126,73 | 11406,00 |
| **Декор** | | | | | | | | | | |
| 20 | **KRASULA®**  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесени, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия ПИРИЛАКС-Prime. | 7/5 лет | 90-220 | | | |  | 11л | 226,00 | 2147,00 |
| 3,3л/  2,9кг | 241,72 | 701,00 |
| 0,95л/0,85кг | 258,82 | 220,00 |
| 21 | **KRASULA® для бань и саун**  Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесени, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. | 5 лет внутри парных и моечных  7 лет в комнатах отдыха | 60-90 | | | |  | 2,7л/  2,73кг | 228,21 | 563,00 |
| 0,9л/  0,9кг | 244,44 | 220,00 |
| 22 | **Защитно-декоративный состав «KRASULA® для интерьеров»**  Для поверхностной обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску внутри строений. Защищает древесину от поражения синевой, плесенью, водорослями, от жука-древоточца. | Внутри: 10 лет (20 в отаплив.помещ) и не менее 7 лет при повыш.влажности | 70-250 | | | |  | 9,5кг | 260,00 | 2470,00 |
| 2,9кг | 273,45 | 793,00 |
| 0,9кг | 288,89 | 260,00 |
| 23 | **Защитная краска «KRASULA®» для торцов**  Предназначена для поверхностной обработки всех пород древесины. Для наружных и внутренних работ. | 7лет (10 в отапл.помещ.) /5лет | 250-350 | | | |  | 15кг | 245,13 | 3677,00 |
| 4,5кг | 296,44 | 1334,00 |
| 1,3кг | 316,92 | 412,00 |
| 24 | **НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК**  Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, отштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ. | Нанесение по мере необходимости | 60-120 | | | |  | 10,5кг | 96,10 | 1009,00 |
| 3,3кг | 102,42 | 338,00 |
| 25 | **НОРТОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ (белоснежная)**  Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поврехностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе.  Соответствует показателям Г1, РП1, В1, Д1, Т1 (класс пожарной опасности КМ1) | 6 лет (10 в отапливаемом помещени) | 120 | | | |  | 15кг | 137,40 | 2061,00 |
| 4,5кг | 147,11 | 662,00 |
| 26 | **НОРТОВСКИЙ® ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ**  Водно-дисперсионный акриловый лак для отделки и защиты деревянных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поврехностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Возможно нанесение на Пирилакс с сохранением группы огнезащитной эффективности. | 6 лет (10 в отапливаемом помещени) | 120 | | | |  | 11кг | 211,18 | 2323,00 |
| 3,4кг | 226,18 | 769,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема оптовых скидок на всю представленную продукцию (в тыс.руб.): | | | | | |
| Сумма счёта, тыс.руб. | От 30 | От 60 | От 90 | От 120 | От 150 |
| Размер скидки, % | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |